ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ И ПЛАСТИН ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ИЗГИБЕ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ.

Ведущий инженер НИИ механики МГУ,

соискатель по кафедре теории пластичности

мех.-мат. факультета МГУ имени М.В. Ломоносова			Л.В. Фомин

Научный руководитель

Зам. директора НИИ механики МГУ,

доктор физ.-мат. наук, профессор					А.М. Локощенко

Аннотация доклада по кандидатской диссертации.

На основе кинетической теории с двумя структурными параметрами, а именно, концентрацией агрессивной окружающей среды и поврежденностью, определены особенности диффузионного процесса и длительной прочности стержней при растяжении. При этом используется приближенный метод решения уравнения диффузии, основанный на введении диффузионного фронта.

Решен цикл задач об изгибе балки в условиях ползучести при использовании дробно-степенных определяющих и кинетических соотношений. В этих соотношениях учитываются разносопротивляемость материала при растяжении и сжатии и влияние агрессивной окружающей среды. Времена до разрушения определяются с учетом распространения фронта разрушения.

Предложен метод вычисления времени до разрушения пластин при нестационарном плоском напряженном состоянии в присутствии агрессивной окружающей среды. Проведено моделирование длительного разрушения прямоугольной пластины при последовательном ступенчатом приложении изгибающих моментов во взаимно ортогональных плоскостях. При этом использовались степенные и дробно-линейные определяющие и кинетические соотношения ползучести и длительной прочности.

Предлагается метод определения зависимости поврежденности от времени, основанный на обработке экспериментальных кривых ползучести, с учетом определяющего соотношения кинетической теории ползучести.