Сравнительный анализ возможностей нелинейного наследственного соотношения Работнова и линейного соотношения вязкоупругости Больцмана-Вольтерры

А.В. Хохлов

НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова

Излагаются результаты цикла работ по аналитическому изучению общих свойств кривых ползучести, релаксации, деформирования при постоянных скоростях деформации или нагружения, длительной прочности, ползучести при ступенчатых нагружениях и др., порождаемых линейным интегральным определяющим соотношением вязкоупругости и обобщающим его физически нелинейным соотношением Ю.Н. Работнова с произвольными материальными функциями при различных типовых программах нагружения, их зависимостей от характеристик материальных функций и параметров программ нагружения, сфер влияния материальных функций, границ и индикаторов их областей применимости.

Обнаруженные свойства теоретических кривых линейного и нелинейного соотношений сопоставлены друг с другом и с типичными свойствами экспериментальных кривых вязкоупругопластичных материалов с целью сравнения их областей применимости и арсеналов возможностей по моделированию различных эффектов, наблюдаемых в испытаниях реономных материалов. Выявлены сферы влияния материальных функций соотношения Работнова, его дополнительные возможности по описанию различных эффектов и свойства, унаследованные им от линейного соотношения вязкоупругости. Указаны характерные свойства теоретических кривых, которые могут служить индикаторами применимости (или достаточными признаками неприменимости) ОС, удобными для проверки по кривым испытаний материалов. Разработаны методики идентификации каждого из исследованных ОС по нескольким разным системам базовых опытов.