к.ф.-м.н., доцент

Ковтуненко Виктор Анатольевич

Институт гидродинамики имени М.А.Лаврентьева СО РАН

Institute for Mathematics and Scientific Computing, University of Graz, Austria

“Методы оптимизации в теории трещин с ограничениями”

(по материалам докторской  диссертации)

Аннотация.

Диссертационная работа посвящена моделированию, математическому обоснованию и численному анализу неклассических задач о трещине с учетом взаимодействия между ее

берегами и роста трещин на основе современных методов анализа чувствительности и оптимизации формы, оптимизации с ограничением и вариационных методов. Трещины являются предметом изучения в инженерных, физических и математических науках. Учет нелинейных эффектов взаимодействия между берегами трещины является актуальной проблемой в рамках современной наномеханики и трибологии. Исследование нелинейных моделей трещин связано с рядом принципиальных математических трудностей, обусловленных отсутствием свойств гладкости. В диссертационной работе изучен новый класс нелинейных математических моделей, описывающих диссипативные процессы на трещине. Разработаны оптимизационные методы для описания изменений геометрии и топологии трещин. Используя результаты негладкого анализа, построены эффективные методы численного решения нелинейных задач о трещине и их росте.

Представлены  следующие результаты:

1) математические модели упругих тел и композитов с трещиной в условиях непроникания, трения Треска и Кулона, сцепления (когезии) и зон пластичности на ее берегах; результаты о корректности вариационной постановки нелинейных задач в области с трещиной (разрезом) и гладкости их решений;

2) результаты глобального асимптотического анализа задачи возмущения формы трещины криволинейной и пространственной структуры;  локальные и глобальные методы оптимизации геометрических и топологических параметров формы трещины; предсказание зарождения, роста трещин и разрушения на основе энергетических характеристик;

3) численные алгоритмы для решения задачи о трещине с ограничением и результаты исследований свойств их сходимости; численные результаты о росте трещин в однородных и составных телах и деламиниции композитов при различных типах заданной нагрузки.